|  | FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow connected with XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

ANALIZA GAZÓW WYDZIELAJĄCYCH SIĘ PODCZAS TERMICZNEGO ROZKŁADU WYBRANYCH SPOIW FENOLOWYCH

A.Bobrowski1, M. Holtzer2, R. Dańko3, S. Żymankowska – Kumon4

AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Polska

1arturb@agh.edu.pl

Keywords: gazotwórczość, BTEX, rozkład termiczny, spoiwo fenolowe

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań mas formierskich sporządzonych na bazie wybranych spoiw fenolowych w aspekcie wydzielalności szkodliwych gazów powstających 
w wyniku kontaktu spoiwa z wysoką temperaturą stopu odlewniczego (żeliwa). Do badań wytypowano dwa spoiwa fenolowe utwardzane CO2 pochodzące od różnych producentów. Adsorbowane, a następnie analizowane były gazy z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny).

Tabela. 1. Wyniki badań BTEX dla spoiwa fenolowego utwardzanego CO2

| Nazwa próbki | Masa próbki [g] | Objętość gazów [dm3/kg masy] | Benzen [mg/kg masy] | Toluen [mg/kg masy] | Etylobenzen [mg/kg masy] | Ksyleny [mg/kg masy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoiwo 1 | 172,91 | 17,373 | 325,886 | 29,333 | 0,225 | 1,858 |
| Spoiwo 2 | 143,39 | 21,184 | 353,225 | 21,276 | 0,161 | 2,943 |

Rys. 1. Schemat stanowiska do oznaczania objętości wydzielanych gazów 
i emisji BTEX

References

- Holtzer M., Grabowska B., Żymankowska – Kumon S., Kwaśniewska – Królikowska D., Dańko R., Solarski W., Bobrowski A.: Harmfulness of moulding sands with bentonite and lustrous carbon carriers, Metalurgija=Metallurgy 51 (2012) pp. 437-440

- Holtzer M., Kwaśniewska – Królikowska D., Bobrowski A., Dańko R., Grabowska B., Żymankowska – Kumon S., Solarski W.: Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metalem, Przegląd Odlewnictwa 3-4 (2012) s. 124-132

- Johansson P.: Alternative materials for civil engineering foundations and road construction, Foundry Trade Journal 6 (2004) pp. 180-181

- Orkas J.: Beneficial Re-use of foundry surplus sands in the composting process, Fonderie Fondeur d’aujourd’hui 215 (2002) pp. 34-40

- Grefhorst C.: Modern bentonite bonded molds, Archives of Foundry 6 (2006) pp.51-57

Praca została zrealizowana w ramach Grantu Dziekańskiego nr 15.11.170.416

# Text boxes

1

3

2

4

7

9

6

17

8

10

13

12

11

14

15

16

17