|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

ANALIZA GAZÓW WYDZIELAJĄCYCH SIĘ PODCZAS TERMICZNEGO ROZKŁADU WYBRANYCH SPOIW FENOLOWYCH

A.Bobrowski1, M. Holtzer2, R. Dańko3, S. Żymankowska – Kumon4

AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Polska

1arturb@agh.edu.pl

Keywords: gazotwórczość, BTEX, rozkład termiczny, spoiwo fenolowe

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań mas formierskich sporządzonych na bazie wybranych spoiw fenolowych w aspekcie wydzielalności szkodliwych gazów powstających 
w wyniku kontaktu spoiwa z wysoką temperaturą stopu odlewniczego (żeliwa). Do badań wytypowano dwa spoiwa fenolowe utwardzane CO2 pochodzące od różnych producentów. Adsorbowane, a następnie analizowane były gazy z grupy BTEX (benzen, toluen, etylobenzen i ksyleny).

Tabela. 1. Wyniki badań BTEX dla spoiwa fenolowego utwardzanego CO2

| Nazwa próbki | Masa próbki [g] | Objętość gazów [dm3/kg masy] | Benzen [mg/kg masy] | Toluen [mg/kg masy] | Etylobenzen [mg/kg masy] | Ksyleny [mg/kg masy] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spoiwo 1 | 172,91 | 17,373 | 325,886 | 29,333 | 0,225 | 1,858 |
| Spoiwo 2 | 143,39 | 21,184 | 353,225 | 21,276 | 0,161 | 2,943 |

1

3

2

4

7

9

6

17

8

10

13

12

11

14

15

16

17

Rys. 1. Schemat stanowiska do oznaczania objętości wydzielanych gazów 
i emisji BTEX

References

- Holtzer M., Grabowska B., Żymankowska – Kumon S., Kwaśniewska – Królikowska D., Dańko R., Solarski W., Bobrowski A.: Harmfulness of moulding sands with bentonite and lustrous carbon carriers, Metalurgija=Metallurgy 51 (2012) pp. 437-440

- Holtzer M., Kwaśniewska – Królikowska D., Bobrowski A., Dańko R., Grabowska B., Żymankowska – Kumon S., Solarski W.: Badania emisji niebezpiecznych związków z mas z bentonitem i nośnikami węgla błyszczącego w kontakcie z ciekłym metalem, Przegląd Odlewnictwa 3-4 (2012) s. 124-132

- Johansson P.: Alternative materials for civil engineering foundations and road construction, Foundry Trade Journal 6 (2004) pp. 180-181

- Orkas J.: Beneficial Re-use of foundry surplus sands in the composting process, Fonderie Fondeur d’aujourd’hui 215 (2002) pp. 34-40

- Grefhorst C.: Modern bentonite bonded molds, Archives of Foundry 6 (2006) pp.51-57

Praca została zrealizowana w ramach Grantu Dziekańskiego nr 15.11.170.416