|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

ANALIZA ZMIAN STRUKTURALNYCH ZACHODZĄCYCH W ŻYWICY I SPOIWIE ALKIDOWYM W ZAKRESIE TEMPERATURY 20-200°C METODĄ FTIR

A. Bobrowski1

1 AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Polska

1arturb@agh.edu.pl;

Keywords: żywica alkidowa, spektroskopia w podczerwieni, FTIR, ATR

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych metodą FTIR dla żywicy alkidowej 
i sporządzonego na jej bazie spoiwa. Do badań wykorzystano technikę transmisyjną – widma składników wyjściowych w temperaturze pokojowej oraz technikę ATR do rejestracji widm w zakresie temperatury 20-200°C.

Na rysunku 1 przedstawiono widma żywicy alkidowej wraz z dedykowanym dla niej katalizatorem (utwardzaczem) i sporządzonego z tych składników spoiwa.

W żywicy oraz sporządzonym na jej bazie spoiwie można wskazać pasma charakterystyczne dla grupy związków, które w zawierają wiązanie karbonylowe C=O. W tym przypadku leży ono przy liczbie falowej 1743 cm-1 co świadczy, że pochodzi od estrów kwasów karboksylowych. Dowodem tego jest także zakres liczb falowych 3000-2855 cm-1, w którym występują pasma związane z grupami O-H kwasów karboksylowych z mostkami wodorowymi. Obecność grup OH została potwierdzona także pasmami rozciągającymi przy 3475 cm-1 oraz deformacyjnymi przy 1282 cm-1. W widmach tej żywicy (a także spoiwa) można także wskazać pasma wskazujące na obecność wiązań C-H, a leżą one przy liczbach falowych: 3011, 1460, 1378 i 1072 cm-1. Na uwagę zasługuje również silne pasmo 2270 cm-1. W tym przypadku jest ono bezpośrednio  związane z utwardzaczem, a jego położenie wskazuje na obecność drgań wiązania potrójnego C≡N. Ma tej podstawie można stwierdzić, że jako utwardzacz stosowany jest izocyjanian. Jego udział w budowaniu struktury spoiwa jest znaczący. Widmo spoiwa jest niejako sumą pasm żywicy i utwardzacza.

Rys. 1. Widma FTIR żywicy, utwardzacza i spoiwa na bazie żywicy alkidowej

Rys. 2. Widma ATR żywicy alkidowej w zakresie temperatury 20-200°C

Rys. 3. Widma ATR spoiwa alkidowego w zakresie temperatury 20-200°C

References

- Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Alpert N.L., Kaiser W.E., Szymański H.A.: Spektroskopia w podczerwieni – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1974

- Bobrowski A., Holtzer M: Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do badania materiałów stosowanych w odlewnictwie (Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy : monografia przygotowana z okazji XI międzynarodowej konferencji naukowej ,,Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” pod red. Stanisława Pietrowskiego), Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. Katowice–Gliwice ISBN 978-83-929266-1-0, s. 35–48.

- Raval D.K., Narola B.N., Patel A.J.: Synthesis, characterisation and composites from resorcinol-urea-formaldehyde-casein resin, Uranian Polymer Journal 14 (2005) pp. 775-784

- Jada S.S.: The structure of urea-formaldehyde resins, Journal of Applied Polimer Science 35 (1988) pp. 1573-1592

Praca została zrealizowana w ramach Grantu Dziekańskiego nr 15.11.170.416