|  | FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow connected with XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

ANALIZA ZMIAN STRUKTURALNYCH ZACHODZĄCYCH W ŻYWICY I SPOIWIE ALKIDOWYM W ZAKRESIE TEMPERATURY 20-200°C METODĄ FTIR

A. Bobrowski1

1 AGH – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Odlewnictwa, ul. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Polska

1arturb@agh.edu.pl;

Keywords: żywica alkidowa, spektroskopia w podczerwieni, FTIR, ATR

Abstract

W artykule przedstawiono wyniki badań strukturalnych metodą FTIR dla żywicy alkidowej 
i sporządzonego na jej bazie spoiwa. Do badań wykorzystano technikę transmisyjną – widma składników wyjściowych w temperaturze pokojowej oraz technikę ATR do rejestracji widm w zakresie temperatury 20-200°C.

Na rysunku 1 przedstawiono widma żywicy alkidowej wraz z dedykowanym dla niej katalizatorem (utwardzaczem) i sporządzonego z tych składników spoiwa.

W żywicy oraz sporządzonym na jej bazie spoiwie można wskazać pasma charakterystyczne dla grupy związków, które w zawierają wiązanie karbonylowe C=O. W tym przypadku leży ono przy liczbie falowej 1743 cm-1 co świadczy, że pochodzi od estrów kwasów karboksylowych. Dowodem tego jest także zakres liczb falowych 3000-2855 cm-1, w którym występują pasma związane z grupami O-H kwasów karboksylowych z mostkami wodorowymi. Obecność grup OH została potwierdzona także pasmami rozciągającymi przy 3475 cm-1 oraz deformacyjnymi przy 1282 cm-1. W widmach tej żywicy (a także spoiwa) można także wskazać pasma wskazujące na obecność wiązań C-H, a leżą one przy liczbach falowych: 3011, 1460, 1378 i 1072 cm-1. Na uwagę zasługuje również silne pasmo 2270 cm-1. W tym przypadku jest ono bezpośrednio  związane z utwardzaczem, a jego położenie wskazuje na obecność drgań wiązania potrójnego C≡N. Ma tej podstawie można stwierdzić, że jako utwardzacz stosowany jest izocyjanian. Jego udział w budowaniu struktury spoiwa jest znaczący. Widmo spoiwa jest niejako sumą pasm żywicy i utwardzacza.

Rys. 1. Widma FTIR żywicy, utwardzacza i spoiwa na bazie żywicy alkidowej

Rys. 2. Widma ATR żywicy alkidowej w zakresie temperatury 20-200°C

Rys. 3. Widma ATR spoiwa alkidowego w zakresie temperatury 20-200°C

References

- Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej, Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa 1997

- Alpert N.L., Kaiser W.E., Szymański H.A.: Spektroskopia w podczerwieni – teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1974

- Bobrowski A., Holtzer M: Wykorzystanie spektroskopii w podczerwieni do badania materiałów stosowanych w odlewnictwie (Wysokojakościowe technologie odlewnicze, materiały i odlewy : monografia przygotowana z okazji XI międzynarodowej konferencji naukowej ,,Optymalizacja systemów produkcyjnych w odlewniach” pod red. Stanisława Pietrowskiego), Polska Akademia Nauk. Komisja Odlewnictwa. Katowice–Gliwice ISBN 978-83-929266-1-0, s. 35–48.

- Raval D.K., Narola B.N., Patel A.J.: Synthesis, characterisation and composites from resorcinol-urea-formaldehyde-casein resin, Uranian Polymer Journal 14 (2005) pp. 775-784

- Jada S.S.: The structure of urea-formaldehyde resins, Journal of Applied Polimer Science 35 (1988) pp. 1573-1592

Praca została zrealizowana w ramach Grantu Dziekańskiego nr 15.11.170.416