|  | FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow connected with XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

ŁADUNEK MIEDZI I ŻELAZA

ODKRYTY NA ŚREDNIOWIECZNYM STATKU MIEDZIOWIEC

- Garbacz-Klempka1, S. Rzadkosz2, I. Suliga3, W. Ossowski4

1, 2, 3 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, ul. Reymonta 23, 30-059 Kraków,

4 Centalne Muzeum Morskie, Ołowianka 9/13, Gdańsk

1 agarbacz@agh.edu.pl; 2 rzadkosz@agh.edu.pl; 3 ireneusz.suliga@gmail.com; 4 w.ossowski@cmm.pl

Keywords: miedź, żelazo, metalurgia, odlewnictwo, kuźnictwo

Abstract

W latach 1969-75 podniesiono z dna Zatoki Gdańskiej relikty średniowiecznego statku. Głównym towarem rozpoznanym na podwodnym stanowisku była miedź w postaci owalnych plastrów różnej wielkości. W sumie pozyskano kilkanaście ton ładunku, który składał się z plastrów miedzi, sztab żelaznych zebranych w wiązkach, beczek zawierających rudę żelaza, oraz inne produkty. Odkrycie to należy do najciekawszych w skali europejskiej, również dzięki znakomitemu stanowi zachowania zabytków. Przeprowadzono badania, które umożliwiają scharakteryzowanie ładunku miedzi i żelaza. Analiza metaloznawcza zabytków pozwoliła ocenić poziom średniowiecznej wiedzy w zakresie metalurgii miedzi i żelaza. Przy dużym stężeniu miedzi w analizowanych próbkach wystąpiła niewielka ilość zanieczyszczeń, głównie pierwiastków pochodzących z rud, będących śladem dawnych procesów metalurgicznych oraz postępujących procesów korozyjnych. Obecność zanieczyszczeń 
i efekty korozji zaobserwowano także w mikrostrukturze żelaza.

Badania ładunku prowadzone są we współpracy z Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku w ramach projektu badawczego, którego głównym celem jest zaprezentowanie całości pozyskanej kolekcji zabytków nautologicznych w postaci monografii naukowej.

References

- Garbacz-Klempka A., Rzadkosz S., Banaś J., Średniowieczne plastry miedzi w obliczu działania atmosfery i wody morskiej, Ochrona przed korozją, Materiały XIII Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowo-Technicznego „Nowe Osiągnięcia w Badaniach i Inżynierii Korozyjnej”, Miesięcznik Stowarzyszenia Inżynierów 
i Techników Przemysłu Chemicznego, 11s/A/2007, s. 27-30.

- Rzadkosz S., Garbacz-Klempka A., Kranc M., Analiza technologii otrzymywania odlewów z miedzi na podstawie badan wyrobów historycznych i wytworzonych współcześnie, [w:] Polska metalurgia w latach 2006–2010; Komitet Metalurgii Polskiej Akademii Nauk Kraków Metalurgia’2010 : konferencja sprawozdawcza Komitetu Metalurgii PAN, s. 319–327.