|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22 – 23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

BADANIA ODDDZIAŁYWANIA WYBRANYCH DODAKTKÓW STOPOWYCH W KSZTAŁTOWANIU MIKROSTRUKTURY ORAZ WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH I TECHNOLOGICZNYCH MOSIĄDZÓW

J. Kozana1, S. Rzadkosz2, A. Garbacz-Klempka3, M. Piękoś4, W. Cieślak5

1-5 AGH University of Science and Technology. Faculty of Foundry Engineering.

Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

1jkozana@agh.edu.pl; 2rzadkosz@agh.edu.pl, 3agarbacz@agh.edu.pl,

4mpiekos@agh.edu.pl, 5wcieslak@agh.edu.pl

Keywords: stopy Cu-Zn, właściwości mechaniczne, technologiczne, dodatki stopowe

Abstract

Podjęte badania miały na celu określenie oddziaływania dodatków stopowych takich jak: aluminium, krzem, nikiel a także ołów i bizmut w wybranych stopach Cu-Zn. Przeprowadzono badania mikrostruktur z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej oraz mikroskopii skaningowej z mikroanalizą rentgenowską. Określono właściwości otrzymanych stopów pod kątem zmian wybranych parametrów mechanicznych taki jak Rm, A5, HB, oraz poddano ocenie zmiany skrawalności, a także skłonności do pęknięć na gorąco stopów Cu-Zn z dodatkami ołowiu i bizmutu.

Otrzymane wyniki wskazują na możliwości uzyskania stopów o bardzo wysokich właściwościach mechanicznych, takich jak: wytrzymałość na rozciąganie do 700 MPa,  twardości w zakresie 130 – 180 HB oraz wydłużenie w zakresie 3 - 30 %. Korzystnie przedstawiają się również wyniki oceny skrawalności oraz pęknięć na gorąco.

References

1. 	Kozana J., Rzadkosz St., Piękoś M. Assessment of aluminium and silicon influence on strength properties and a microstructure of nickel brasses, Archives of Foundry Engineering, 2008 vol. 8 ISS. 4 s. 81–86.

2. 	Miernik M., Skrawalność metali. Metody określania i prognozowania. Wyd. Pol. Wroc., Wrocław 2000.

3. 	Adamski Cz., Rzadkosz S.: Metalurgia i odlewnictwo metali nieżelaznych. 
Stopy cynku oraz stopy miedzi. Wyd. AGH, Kraków 1992.

4. 	Dobrzański, L. A. Metalowe materiały inżynierskie, WNT 2004.

5. 	Rzadkosz S., Cieślak W., Piękoś M., Kozana J., Effect of modification on the intercrystalline cracks forming in CuZn38PbAl brass castings. XXVII konferencja naukowa z okazji Święta Odlewnika 2003, str. 47–52.