|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22-23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

CHARAKTERYSTYKA STALIWA G20Mn5 W ŚWIETLE BADAŃ 
W ZAKRESIE NISKOCYKLOWYCH OBCIĄŻEŃ ZMIENNYCH

M. Maj1, K. Pietrzak2 and J. Piekło3

1, 3 AGH University of Science and Technology. Faculty of Foundry Engineering. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

2Motor Transport Institute, Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, Poland

1mmaj@agh.edu.pl, 2krystyna.pietrzak@its.waw.pl, 3jpieklo@agh.edu.pl,

Keywords: trwałość zmęczeniowa, staliwo, obciążenia zmienne

Abstract

W prezentowanej pracy przeprowadzono dla wybranego staliwa G20Mn5 badania trwałości zmęczeniowej dwiema metodami, zarówno zgodnie z procedurą LCF (klasyczna, niskocyklowa próba zmęczeniowa), jak i MLCF (zmodyfikowana niskocyklowa próba zmęczeniowa). Badania te miały służyć weryfikacji wiarygodności badań zgodnie z nowatorską metodą MLCF [1, 2, 3].

W tablicy 1 przedstawiono wyniki badań wytrzymałościowych wykonanych zgodnie z metodyką MLCF staliwa w gatunku G20Mn5, a na rysunkach 1a-b i 2, wybrane wykresy 
 = f(ε). Podobne badania przeprowadzono dla staliwa Mn-Ni Error: Reference source not found.

Badania zmęczeniowe w zakresie małej liczby cykli LCF, to zrealizowano na maszynie wytrzymałościowej MTS 810, przy sterowaniu siłą na próbkach o wymiarach przedstawionych w pracy [2].

Table. 1. Wyniki badań wytrzymałościowych zgodnie z metodyką MLCF staliwa w gatunku G20Mn5.

| No. | Rm [MPa] | R0,02 [MPa] | R0,2 [MPa] | Ra [MPa] | Zgo [MPa] | b | c | n’ | K [MPa] |  .max .106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 196,6 | 92,8 | 152,7 | 165,3 | 60,5 | -0,13408 | -0,30431 | 0,24415 | 250,5 | 843 |
| 5.2 | 320,4 | 143,0 | 217,1 | 283,9 | 83,4 | -0,11693 | -0,50599 | 0,15491 | 294,1 | 540 |
| 5.3 | 394,6 | 218,8 | 311,6 | 352,2 | 122,47 | -0,11168 | -0,52826 | 0,16148 | 424,8 | 445 |
| 5.4 | 380,2 | 210,5 | 299,6 | 348,4 | 121,65 | -0,11263 | -0,51436 | 0,15438 | 435,7 | 485 |
| 5.5 | 192,8 | 88,5 | 150,4 | 161,1 | 54,5 | -0,10971 | -0,30561 | 0,25413 | 241,1 | 755 |
| 5.6 | 193,1 | 85,6 | 143,2 | 164,1 | 58,3 | -0,12431 | -0,39328 | 0,23214 | 238,5 | 665 |

Do rejestracji i interpretacji wyników badań posłużono się programem „Fatique v. 4.0” opracowanym przez firmę MTS specjalnie do tego typu badań. Próby prowadzono w temperaturze otoczenia, obciążając próbki w cyklach sinusoidalnych, dodatnich odzerowotętniących, (R = 0). W każdej próbie rejestrowano liczbę cykli po której następowało zniszczenie próbki oraz odkształcenia: plastyczne, sprężyste oraz całkowite dla tej liczby cykli, po których następowała stabilizacja pętli histerezy, określana automatycznie przez algorytm programu Fatique. Wyniki badań serii próbek opracowano metodą najmniejszych kwadratów, wyznaczając współczynniki b i c charakteryzujące niskocyklową próbę zmęczeniową, których wartości wyniosły odpowiednio b = - 0,1 c = - 0,36. Na wykresie 1 przedstawiono wykres trwałości zmęczeniowej staliwa we współrzędnych logarytmicznych.

| Amplituda odkształcenia | Liczba cykli |
| --- | --- |

Fig. 1. Wykres trwałości zmęczeniowej staliwa we współrzędnych logarytmicznych

W świetle badań w zakresie małej liczby cykli zgodnie z klasyczną niskocyklową próbą zmęczeniową LCF badane staliwo wykazuje bardzo niskie odkształcenia plastyczne, co potwierdza wielkość wyznaczonego współczynnika c , która wynosiła - 0,36. Współczynnik ten zazwyczaj zawiera się w przedziale, od - 0,5 do - 0,7 i maleje ze wzrostem plastyczności materiału (rośnie jego wartość bezwzględna). Współczynnik b, który wynosi dla badanego staliwa - 0,1 zależy od wytrzymałości Rm materiału. Zazwyczaj zawiera się on w przedziale od - 0,05 do - 0,15 i maleje ze spadkiem wytrzymałości (rośnie jego wartość bezwzględna). Analiza obu wykładników w świetle badań przeprowadzonych zgodnie z procedurą MLCF pokazuje, że średnia wartość wykładnika b wynosi - 0,1182, a wykładnika c - 0,4. Zatem jeżeli chodzi o parametr b to wyniki są zgodne z rezultatami uzyskiwanymi w oparciu o klasyczną metodę LCF, natomiast jeżeli chodzi wykładnik odkształcalności zmęczeniowej to jego wartość jest nieco zawyżona w stosunku do wartości wyznaczonej klasyczną metodą LCF. Z kolei maksymalne, dopuszczalne odkształcenie trwałe wynosi:max ·106 =622.

References

[1] Maj M. (1984) Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw. DSc thesis Kraków 1984.

[2] Maj M. (2005) Zastosowanie zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej do wyznaczania właściwości mechanicznych żeliwa ADI w temperaturze podwyższonej i pokojowej. Projekt badawczy 4 T08B 006 25 Kraków 2005.

[3] Maj M. A Method for determination of complete mechanical characteristics of heterogeneous-structure materials Metoda wyznaczania pełnej charakterystyki mechanicznej materiału o niejednorodnej strukturze Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering 2009, vol. 9, s. 83-86.

[4] Maj M., B, Kalandyk B.: Badania wytrzymałościowe w zakresie małej liczby cykli staliwa Mn-Ni. Materials Engineering 2003, vol. 10, Nr 3, s. 203-206.

|  | # FACULTY OF FOUNDRY ENGINEERING ## INTERNATIONAL WORKSHOP 90 Years of Educating Foundry Engineers by the AGH University of Science and Technology in Krakow ## connected with ## XXXVI SCIENTIFIC CONFERENCE FOUNDRYMAN' DAY 2012 ## Krakow, 22-23 Nov. 2012 |  |
| --- | --- | --- |

THE G20Mn5 CAST STEEL CHARACTERISTICS AS TESTED 
IN THE RANGE OF LOW-CYCLE VARIABLE LOADS

M. Maj1, K. Pietrzak2 , and J. Piekło3

1, 3 AGH University of Science and Technology. Faculty of Foundry Engineering. Reymonta 23, 30-059 Krakow, Poland

2Motor Transport Institute, Jagiellońska 80, 03-301 Warsaw, Poland

1mmaj@agh.edu.pl, 2krystyna.pietrzak@its.waw.pl, 3jpieklo@agh.edu.pl,

Keywords: fatigue life, cast steel, variable loads

Abstract

The study describes the investigations of fatigue life carried out on selected grades of the G20Mn5 cast steel by two methods, i.e. the standard low-cycle fatigue test (LCF test) and modified low-cycle fatigue test (MLCF). The aim of these investigations was to verify the reliability of tests conducted by the novel method of MLCF [1, 2, 3]

Table 1 shows the results of mechanical tests carried out in accordance with the MLCF methodology on the G20Mn5 cast steel, while Figures 1a-b and 2 show the selected  = f (ε) curves. Similar studies were carried out for the Mn-Ni cast steel [4].

Low-cycle fatigue tests (LCF) were carried out on an MTS 810 testing machine with control of force exerted on specimens whose dimensions were specified in [2]

Table. 1. The results of fatigue tests carried out by the MLCF method on specimens of the G20Mn5 cast steel.

| No. | Rm [MPa] | R0,02 [MPa] | R0,2 [MPa] | Ra [MPa] | Zgo [MPa] | b | c | n’ | K [MPa] |  .max .106 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | 196,6 | 92,8 | 152,7 | 165,3 | 60,5 | -0,13408 | -0,30431 | 0,24415 | 250,5 | 843 |
| 5.2 | 320,4 | 143,0 | 217,1 | 283,9 | 83,4 | -0,11693 | -0,50599 | 0,15491 | 294,1 | 540 |
| 5.3 | 394,6 | 218,8 | 311,6 | 352,2 | 122,47 | -0,11168 | -0,52826 | 0,16148 | 424,8 | 445 |
| 5.4 | 380,2 | 210,5 | 299,6 | 348,4 | 121,65 | -0,11263 | -0,51436 | 0,15438 | 435,7 | 485 |
| 5.5 | 192,8 | 88,5 | 150,4 | 161,1 | 54,5 | -0,10971 | -0,30561 | 0,25413 | 241,1 | 755 |
| 5.6 | 193,1 | 85,6 | 143,2 | 164,1 | 58,3 | -0,12431 | -0,39328 | 0,23214 | 238,5 | 665 |

The test results were recorded and interpreted in a "Fatigue v. 4.0" programme developed by MTS specifically for this type of research. Tests were carried out at ambient temperature on specimens subjected to positive pulsating sinusoidal loading cycles (R = 0). In each test, the number of cycles to the specimen failure was recorded, and also parameters such as plastic strain, elastic strain and total strain for the number of cycles followed by  stabilisation of the hysteresis loop, determined automatically by an algorithm operating in the “Fatigue v. 4.0” programme. The results of tests carried out on a series of specimens were processed by the method of least squares, determining the exponents b and c characteristic of the low-cycle fatigue test, and obtaining the values of b = - 0.1 c = - 0.36. Fig. 1 shows the fatigue life curve of cast steel plotted in logarithmic coordinates.

| Amplitude of deformation | number of cycles |
| --- | --- |

Fig. 1. Cast steel fatigue life plotted in logarithmic coordinates

The cast steel grade tested by the standard LCF test shows very low plastic deformation, which confirms the previously calculated value of exponent c, which is - 0.36. Typically, the value of this exponent is comprised in the range of - 0.5 to - 0.7, and decreases with increasing ductility of the material (its absolute value is increasing). The exponent b, the value of which for the tested cast steel amounts to - 0.1, depends on the tensile strength Rm of the material. It is typically comprised in the range of - 0.05 to - 0.15, and decreases with a decrease of the strength (its absolute value is increasing). The analysis of both exponents after the test carried out in accordance with the MLCF procedure shows that the average value of exponent b is - 0.1182, and of exponent c - 0.4. So, as regards the parameter b, the results are consistent with the results obtained by the standard LCF method, but as regards the fatigue ductility exponent, its value slightly exceeds that determined by standard LCF. On the other hand, the maximum allowable permanent strain is  max • 106 = 622.

References

[1] Maj M. (1984) Kryteria wytrzymałości eksploatacyjnej odlewów żeliwnych w oparciu o właściwości mechaniczne tworzyw. DSc thesis Kraków 1984. (Criteria of the performance strength of iron castings based on the mechanical properties of materials)

[2] Maj M. (2005) Zastosowanie zmodyfikowanej niskocyklowej próby zmęczeniowej do wyznaczania właściwości mechanicznych żeliwa ADI w temperaturze podwyższonej i pokojowej. Projekt badawczy 4 T08B 006 25 Kraków 2005. (Application of modified low-cycle fatigue test in determination of the mechanical properties of ADI at elevated and room temperatures. Research Project No. 4 T08B 006 25 Kraków 2005)

[3] Maj M. A method for determination of complete mechanical characteristics of heterogeneous-structure materials Metoda wyznaczania pełnej charakterystyki mechanicznej materiału o niejednorodnej strukturze Archives of Foundry Engineering / Polish Academy of Sciences. Commission of Foundry Engineering 2009, vol. 9, s. 83-86.

[4] Maj M., B, Kalandyk B.: Badania wytrzymałościowe w zakresie małej liczby cykli staliwa Mn-Ni. Materials Engineering 2003, vol. 10, Nr 3, s. 203-206. (Low-cycle fatigue testing of the Mn-Ni cast steel)